# 救灾专用 防寒服技术文件

范围

本文件规定了救灾专用防寒服的要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于以纺织机织物为面、里料，以化学纤维为填充物生产的救灾专用防寒服的订购、生产和验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250  纺织品  色牢度试验  评定变色用灰色样卡

GB/T 2662  棉服装

GB/T 2910  （所有部分） 纺织品  定量化学分析

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 3917.3  纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定

GB/T 3920  纺织品  色牢度试验  耐摩擦色牢度

GB/T 3921  纺织品  色牢度试验  耐皂洗色牢度

GB/T 3922  纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 3923.1  纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 4668  机织物密度的测定

GB/T 4669  纺织品  机织物  单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 4744 纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法

GB/T 4745  纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法

GB/T 5713  纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 6152  纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度

GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 6836  缝纫线

GB/T 7573  纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 8427  纺织品  色牢度试验  耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 8628  纺织品  测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629  纺织品  试验用家庭洗涤及干燥程序

GB/T 8630  纺织品  洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB 18401  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 13772.2  纺织品  机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法

GB/T 17592  纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 21196.2  纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分:试样破损的测定

GB/T 23344  纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

GB/T 24218.1  纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定

GB/T 28466  涤纶长丝绣花线

GB/T 29862  纺织品 纤维含量的标识

GB/T 30127  纺织品 远红外性能的检测和评价

GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 35762  纺织品 热传递性能试验方法 平板法

FZ/T 01057（所有部分）  纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 01118 纺织品 防污性能的检测和评价 易去污性

QB/T 2173  尼龙拉链

QB/T 2422   封箱用 BOPP 压敏胶粘带

QB/T 2461  包装用降解聚乙烯薄膜

QB/T 3811  塑料打包带

要求

实物样品需符合相应国家强制性标准和本技术文件。

样式

救灾防寒服的样式为连帽中长款，采用涤纶复合贴膜面料，双层结构复合而成，外层为涤纶纤维填充物，内层为绗缝絮片，外加烫金里布而组成。采用绗缝设计，外层为横向绗缝，绗缝线迹间距因规格不同有所调整（中号间距为12.5cm）；内层采用竖线绗缝，绗缝线迹间距因规格不同有所调整（中号间距为7.5cm），服装整体填充物分布均匀，具体样式和结构如图1-图5所示。成人服装帽子部位采用调节扣设计，儿童服装帽子部位无调节扣设计。

- 图1防寒服及测量部位

- 成人帽子            成人帽调节扣设计图           儿童帽子

- 图2 防寒服帽子及测量部位

- 图3 防寒服内里及测量部位

- 图4 防寒服外层结构                图5 防寒服内层结构

号型与规格

产品尺码成人分为小号、中号和大号，儿童分为110和140。

规格尺寸与极限偏差按表1、表2规定。

- 表1  救灾专用防寒服成人规格及允许偏差

| - 序号 | - 部位名称 | - 标准值 - （小号） | - 标准值 - （中号） | - 标准值 - （大号） | - 允许偏差 - （±） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 后中长，cm | - 84.0 | - 86.0 | - 88.0 | - 1.0 |
| - 2 | - 1/2胸围（腋下2cm），cm | - 61.0 | - 63.0 | - 65.0 | - 1.0 |
| - 3 | - 1/2下摆，cm | - 63.0 | - 65.0 | - 67.0 | - 1.5 |
| - 4 | - 袖长，cm | - 64.0 | - 65.0 | - 66.0 | - 1.0 |
| - 5 | - 袖窿至袖底，cm | - 29.0 | - 30.0 | - 31.0 | - 0.5 |
| - 6 | - 袖肥（腋下2cm），cm | - 24.0 | - 25.0 | - 26.0 | - 0.5 |
| - 7 | - 肘宽-1/2内袖长 | - 22.2 | - 23.0 | - 23.8 | - 0.5 |
| - 8 | - 袖口宽，cm | - 16.5 | - 17.5 | - 18.5 | - 0.5 |
| - 9 | - 针织罗纹袖口宽，cm | - 10.0 | - 11.0 | - 12.0 | - 0.5 |
| - 10 | - 针织罗纹袖口高，cm | - 6.0 | - 6.0 | - 6.0 | - 0.5 |
| - 11 | - 罗纹袖口连接里料，cm | - 4.0 | - 4.0 | - 4.0 | - 0.5 |
| - 13 | - 领缝领围，cm | - 54.5 | - 56.0 | - 57.5 | - 1.0 |
| - 14 | - 后领宽，cm | - 21.5 | - 22.0 | - 22.5 | - 0.5 |
| - 15 | - 前领深，cm | - 9.7 | - 10.0 | - 10.3 | - 0.3 |
| - 16 | - 后领深，cm | - 2.3 | - 2.3 | - 2.3 | - 0.2 |
| - 17 | - 帽口高，cm | - 10.0 | - 10.0 | - 10.0 | - 0.5 |
| - 18 | - 帽高，cm | - 37.0 | - 38.0 | - 39.0 | - 0.5 |
| - 19 | - 帽宽，cm | - 28.5 | - 29.0 | - 29.5 | - 0.5 |
| - 20 | - 腰袋长，cm | - 16.0 | - 17.0 | - 18.0 | - 0.5 |
| - 21 | - 腰袋宽，cm | - 2.5 | - 2.5 | - 2.5 | - 0.5 |
| - 22 | - 门襟宽，cm | - 6.0 | - 6.0 | - 6.0 | - 0.5 |
| - 23 | - 绣花距肩颈点，cm | - 18.5 | - 19.0 | - 19.5 | - 0.5 |
| - 24 | - 绣花距人中，cm | - 10.0 | - 10.5 | - 11.0 | - 0.5 |
| - 25 | - 内里后身拼接高，cm | - 32.0 | - 32.0 | - 32.0 | - 0.5 |
| - 26 | - 底襟护嘴拼接高，cm | - 15.0 | - 15.0 | - 15.0 | - 0.5 |
| - 27 | - 衣服总重量，g | - 1290 | - 1350 | - 1410 | - ≥- 5.0% |

- 表2  救灾专用防寒服童装规格及允许偏差

| - 序号 | - 部位名称 | - 标准值（110） | - 标准值（140） | - 允许偏差（±） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 后中长，cm | - 59.0 | - 72.5 | - 1.0 |
| - 2 | - 1/2胸围（腋下2cm），cm | - 47.0 | - 53.0 | - 1.0 |
| - 3 | - 1/2下摆，cm | - 49.0 | - 55.0 | - 1.5 |
| - 4 | - 袖长，cm | - 43.0 | - 53.5 | - 1.0 |
| - 5 | - 袖窿至袖底，cm | - 25.0 | - 27.0 | - 0.5 |
| - 6 | - 袖肥（腋下2cm），cm | - 17.8 | - 20.2 | - 0.5 |
| - 7 | - 肘宽-1/2内袖长 | - 15.8 | - 18.2 | - 0.5 |
| - 8 | - 袖口宽，cm | - 13.0 | - 14.5 | - 0.5 |
| - 9 | - 针织罗纹袖口宽，cm | - 8.5 | - 9.0 | - 0.5 |
| - 10 | - 针织罗纹袖口高，cm | - 6.0 | - 6.0 | - 0.5 |
| - 11 | - 罗纹袖口连接里料，cm | - 4.0 | - 4.0 | - 0.5 |
| - 12 | - 肩宽，cm | - 36.0 | - 40.5 | - 0.5 |
| - 13 | - 领缝领围，cm | - 50.0 | - 55.0 | - 1.0 |
| - 14 | - 后领宽，cm | - 18.0 | - 20.5 | - 0.5 |
| - 15 | - 前领深，cm | - 8.5 | - 9.0 | - 0.3 |
| - 16 | - 后领深，cm | - 2.0 | - 2.0 | - 0.2 |
| - 17 | - 帽口高，cm | - 9.0 | - 9.0 | - 0.5 |
| - 18 | - 帽高，cm | - 34.5 | - 36.0 | - 0.5 |
| - 19 | - 帽宽，cm | - 24.5 | - 26.0 | - 0.5 |
| - 20 | - 腰袋长，cm | - 15.0 | - 16.0 | - 0.5 |
| - 21 | - 腰袋宽，cm | - 2.5 | - 2.5 | - 0.5 |
| - 22 | - 门襟宽，cm | - 5.5 | - 5.5 | - 0.5 |
| - 23 | - 绣花距肩颈点，cm | - 17.5 | - 18.0 | - 0.5 |
| - 24 | - 绣花距人中，cm | - 8.5 | - 9.0 | - 0.5 |
| - 25 | - 内里后身拼接高，cm | - 30.0 | - 30.0 | - 0.5 |
| - 26 | - 底襟护嘴拼接高，cm | - 13.0 | - 13.0 | - 0.5 |
| - 27 | - 衣服总重量 | - 930 | - 1110 | - ≥- 5.0% |

产品测量部位如图1-图3所示，图1-图3所注数字为表1、表2中各部位名称对应的序号。测量应在产品平铺至自然状态时进行。

防寒服所有部位的尺寸应充分考虑绗缝和填充物引起的收缩，确保服装成品符合表1、表2要求。以成人中号为例，填充物重量为350g/件，填充物分布参见表3，其他号型根据产品不同规格进行调整，测量部位见图6，图6所注序号为表3中各部位名称对应的序号。内层絮片大身部位为100g/m2，袖子、帽子部位为60g/m2。

图6 防寒服填充物分布

表 3  救灾专用防寒服填充物分布参考值

| - 序号 | - 参考值（中号） | - 序号 | - 参考值（中号） |
| --- | --- | --- | --- |
| - a1 | - 5.5×2 | - b1 | - 11.5 |
| - a2 | - 7.0×2 | - b2 | - 13.0 |
| - a3 | - 9.0×2 | - b3 | - 17.5 |
| - a4 | - 18.0×2 | - b4 | - 39.0 |
| - a5 | - 9.0×2 | - b5 | - 19.0 |
| - a6 | - 4.0×2 | - b6 | - 8.5 |

材料

材料规格及用途应符合表4规定，内在质量应符合成品理化性能检验及相关要求。

表 4  材料规格、质量要求及用途

| - 材料名称 | - 规格 | - 技术要求及检验方法 | - 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 涤纶复合贴膜布 | - 涤纶平布，100%聚酯纤维（贴膜） - 线密度：经纱75D 纬纱75D，经向625根/10cm纬向475根/10cm - 单位面积质量：153g/㎡ | - 符合第3.8和附录A要求 | - 面料：前身、后身、袖子、帽面 |
| - 涤纶里布 | - 涤纶平布，100%聚酯纤维，线密度：经纱63D 纬纱63D，经向470根/10cm纬向340根/10cm - 单位面积质量：58g/㎡ | - 符合第3.8和附录B要求 | - 里料：前身、后身、袖子、帽子里侧、口袋布 |
| - 烫金里布 | - 100%聚酯纤维，单位面积质量：74g/㎡ | - 符合第3.8和附录C要求 | - 内里后身 |
| - 胆布 | - 100%聚酯纤维，60D，单位面积质量：55g/㎡ | - 符合第3.8和附录C要求 | - 填充物包布 |
| - 黑色起绒针织布 | - 100%聚酯纤维，单位面积质量：142g/㎡ | - GB 18401 | - 底襟护嘴 |
| - 纤维填充物 | - 100%聚酯纤维，中空结构，19.5mm | - 符合第3.8要求 | - 保暖外层 |
| - 涤纶絮片 | - 纤维含量：100%聚酯纤维 - 大身100g/㎡，袖子和帽里60g/㎡ | - 符合第3.8要求 | - 保暖内层 |
| - 尼龙拉链 | - 5#双开尾尼龙拉链 | - QB/T 2173 | - 门襟拉链 |
| - 锦纶包芯绳 | - Φ2.5 mm | - 符合相关标准规定 | - 风帽、下摆抽绳 |
| - 调节扣 | - 尼龙，小号 | - 符合相关标准规定 | - 风帽（仅成人）、下摆抽绳调节 |
| - 罗纹 | - 纤维成分为聚酯纤维98.5%，氨纶1.5%，32s*3+1，2*2罗纹，14G | - GB 18401 | - 袖口 |
| - 涤棉缝纫线 | - 11.8tex*3 | - GB/T 6836 | - 缝纫 |
|  | - 14.8tex*2 |  | - 包缝、锁眼 |
| - 涤纶长丝绣花线 | - 132dtex*2 | - GB/T 28466 | - 左胸绣花 |
| 塑料袋 | - 厚度≥0.06mm, 长：65.0cm±2.0cm 宽：47.0cm±2.0cm | - QB/T 2461 | - 外层塑料包装袋 |
| 胶粘带 | 宽：6cm | QB/T 2422 | - 封箱 |
| 捆包带PP | 宽1.2cm聚丙烯材料 | QB/T 3811一等品 | - 外包装捆扎 |
| 纸箱 | GB/T 6543 BD-1.2规定，箱型代号0201 | GB/T 6543 | 外包装 |

颜色及色差

面料颜色：黑色（成人）：PANTONE 19-3909TCX、驼色（成人）：PANTONE 17-1044TCX、中国红（童装110）：PANTONE 17-1654TCX、蓝色（童装140）：PANTONE 18-3949TCX，实际使用以首样或采购方确认样为准。

里料、缝纫线、拉链、调节扣、抽绳、罗纹等颜色与面料颜色相近；胆布为白色；绗缝内隔层为白色无纺布；填充用纤维：白色或原色。

产品面料、配件颜色与首样或采购方确认样对比，应≥4级，非表面部位颜色与首样或采购方确认样对比，应≥3-4级。

产品表面各部位颜色一致，应≥4-5级；非表面部位相同规格材料对比，色差应≥4级。

下料

产品前身、后身、大袖、小袖、帽子等部位面里料下料方向应为经向，其他根据产品需求而定。

缝制

各部位缝制工艺符合表5规定。

- 表 5  缝制工艺

| - 部位 | - 工序名称 | - 缝制形式及缝线道数 | - 明线距边 | - 做缝 | - 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 胸标 | - 左胸绣花 | - 标识不含文字，宽度为40mm，工艺为与衣服同色的刺绣 |  | - - | - 图案清晰、平服，绣线松紧适宜，不脱线。垫衬撕掉，线头修干净。 |
| - 口袋 | - 外侧腰单牙袋暗订1套四合扣 | - 明暗线各1道 | - 0.15cm | - 1.0cm | - 四角方正，袋口平整，拼缝靠足袋口无间隙。 |
|  | - 内胸单牙袋 | - 明线1道 | - 0.15 | - 1.0cm | - 四角方正，袋口平整，拼缝靠足袋口无间隙。 |
|  | - 内外袋布 | - 暗线1道/袋布四周拷边。 | - 1.0cm | - 1.0cm | - 袋布并齐合缝后三线拷边。 |
| 门襟 | - 宽度6cm内有填充纤维暗订6套暗四合扣 | - 面料一层/无纺衬一层/160克填充纤维一层/无纺衬一层/面料一层 | - 0.6cm | - 1.0cm | - 门襟合缝后平整不能吃纵、起绺，扣位准确平服。 |
| 底襟 | - 宽度3cm内有60克填充纤维 | - 面料一层/无纺衬一层/60克填充纤维一层/无纺衬一层/面料一层 | - 0.15cm | - 1.0cm | - 底襟合缝后平整不能吃纵、起绺。 |
| - 外绗 - 缝线 | - 前身、后身、袖子、帽子 | - 前后身：明线6条，大袖明线5道，小袖明线4道，帽面明线2道，帽中明线3道。绗缝为横绗，绗缝线迹间距因规格不同有所调整 | - - | - - | - 各部位绗缝线平服，间距均匀、顺直。 |
| - 内绗 - 缝线 | - 大身里、袖里，帽里 | - 绗缝线为竖绗间距7.5cm，绗缝线迹间距因规格不同有所调整 | - - | - - | - 各部位绗缝线平服，间距均匀、顺直。 |
| - 暗拼缝 | - 肩缝 | - 暗1道 | - - | - 1.0cm | - 绗缝线横线对准。 |
|  | - 袖拼缝和袖底缝 | - 暗线各1道 | - - | - 1.0cm | - 绗缝线横线对准。 |
|  | - 装袖子 | - 暗线1道 | - - | - 1.0cm | - 装袖圆顺剪口对准。肩和袖底放吊带。 |
|  | - 袖口内贴边 | - 暗线1道/明线1道 | - 0.15cm | - 1.0cm | - 缝线牢固、线迹平整。 |
|  | - 拼帽子 | - 暗线1道 | - - | - 1.0cm | - 帽面和帽顶合缝平整，绗缝线对准。帽顶内处2根吊带 |
|  | - 拼帽沿外口 | - 暗线1道/内明线1道 | - 0.15cm | - 1.0cm | - 袖帽沿内缝不少于0.5cm。 |
|  | - 装帽沿 | - 合、装、拍暗线3道 | - - | - 1.0cm | - 帽沿装后面里平服无裂形。 |
|  | - 帽绳 | - Φ2.5 mm | - - | - - | - 帽绳穿后无余势。 |
|  | - 装帽子 | - 面和里暗线各1道，合领圈1道 | - - | - 0.8cm | - 装帽剪口对准，合领圈无裂形。 |
| - 合拉链 | - 装合拉链 | - 装、合暗线2道 | - - | - 1.0cm | - 装拉链切线左右对准。 |
|  | - 门襟切线 | - 明线1道 | - 0.15cm | - - | - 止口明线上下均匀。 |
| - 合底摆贴边 | - 底摆贴边 | - 暗线、明线各1道 | - 0.15cm | - 1.0cm | - 面和里合缝平整，内穿锦纶包芯绳两头固定，倒回针打牢固，锦纶包芯绳无余势。 |
|  | - 下摆菊花眼 | - 下摆*4 | - - | - - | - 锁眼不脱线。 |
| - 内 - 里 | - 拼内后底肩 | - 暗线1道，拷边线1道 | - - | - 1.0cm | - 装后底肩圆顺。 |
|  | - 拼挂面、摆缝、肩缝、装袖、拼大小袖、拼帽里 | - 暗线各1道、拷边线1道 | - - | - 1.0cm | - 合缝平整。 |
| - 合袖口底摆 | - 合袖口 | - 暗线1道 | - - | - 1.0cm | - 面和里各拼缝对准 |
|  | - 合下摆 | - 暗线1道 | - - | - 1.0cm | - 面和里各拼缝对准 |

各部位缝制针距应符合表6规定。

- 表6  针距要求

| - 项目 |  | - 针距 | - 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 平缝 | - 明线 | - 12针/3cm～13/针3cm | - 缝纫线路顺直、首尾回针、定位准确、距边宽窄一致、结合牢固、松紧适宜。 |
|  | - 暗线 | - 12针/3cm～13/针3cm |  |
| - 绗缝 |  | - 12针/3cm～13/针3cm | - 每道绗缝允许跳线一处，限两针、不允许出套；内胆每片断线接线限2处，接线重合牢固。 |
| - 拷边线 |  | - 12针/3cm～14/针3cm | - 每道缝允许断线接线限2处，接线重合牢固。 |
| - 锁眼 | - 0.8cm菊花眼 | - 不少于36针/眼 | - 正面尾结线头不超过0.2cm，毛纱要清剪。 |

绗缝工艺及要求。防寒服成品的绗缝质量按照GB/T 2662标准中工艺质量要求，绗缝时绗线顺直，针迹清晰、均匀、平服、松紧一致，填充均匀。不同号型的服装绗缝间距参照表7。

表7  绗缝间距                        单位：cm

| - 产品 | - 绗缝部位 | - 前片、后片、侧片 | - 袖子 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 成人 | - 绗线间距（大号） | - 12.50±0.5 | - 12.50±0.5 |
|  | - 绗线间距（中号） | - 12.50±0.5 | - 12.50±0.5 |
|  | - 绗线间距（小号） | - 12.50±0.5 | - 12.50±0.5 |
| - 儿童 | - 绗线间距（140） | - 12.00±0.5 | - 10.00±0.5 |
|  | - 绗线间距（110） | - 10.50±0.5 | - 9.00±0.5 |

标识缝制，主唛大小（6×5）cm位置距领口中心2.0cm的位置缝制，耐久性标签（9×4）cm在左摆缝底向上15cm处缝制，如图3所示，标识缝头为0.5cm，标识缝纫线宽窄一致。

外观质量

成品应整洁美观，各部位缝制平服，线路顺直，整齐牢固，针迹均匀，上下线松紧适宜，对称部位基本一致，套结位置准确，拉链平直，无线头纱毛，产品缝制过程中工艺熨烫应平服定型，无烫光、变色。帽领部位应面里料平服，左右对称，明线处不准接线。前襟部位拉链拉合后平服，掩门居中。口袋处左右袋高低对称，明线处不准接线。内胆填充均匀，与面料结合松紧适宜。

内在质量

成品及主要材料应符合GB 18401 C类要求，儿童防寒服应符合GB 31701 C类要求，同时均应符合表8和附录A、附录B、附录C相应要求。填充物中絮用纤维应符合GB 18383的要求。

表8  成品和材料理化性能要求

| 项目 |  |  | 技术要求（允差） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成品 | 重量，g |  | ≥- 5.0% | GB/T 4669 |
|  | ★保暖性，（clo） |  | ≥6.0 | GB/T 35762，以后背b1和b2绗缝线为基线取样 |
| 面料、里料 | ★甲醛含量（mg/kg） |  | 符合GB 18401 C类 | GB/T 2912.1 |
|  | ★异味 |  |  | GB 18401 第6.7条款 |
|  | ★可分解致癌芳香胺染料（mg/kg） |  |  | GB/T 17592 、GB/T 23344 |
|  | ★pH值 |  |  | GB/T 7573 |
|  | ★耐水色牢度，级（变色，沾色） |  |  | GB/T 5713 |
|  | ★耐汗渍色牢度，级（变色，沾色） |  |  | GB/T 3922 |
|  | 耐皂洗色牢度，级（变色，沾色） |  | ≥3-4 | GB/T 3921方法A（1） |
|  | ★耐摩擦色牢度，级 | 干摩 | ≥3-4 | GB/T 3920 |
|  |  | 湿摩 | ≥3 |  |
| 面料 | ★断裂强力，N | 经向 | ≥300 | GB/T 3923.1 |
|  |  | 纬向 | ≥200 |  |
|  | 耐光色牢度，级 |  | ≥4 | GB/T 8427 方法3 |
|  | 耐热压色牢度，级 | 变色 | ≥4 | GB/T 6152 潮压法，110℃ |
|  | 绣花耐摩擦色牢度，级 | 干摩 | ≥3-4 | GB/T 3920 |
|  |  | 湿摩 | ≥3 |  |
|  | ★静水压，kPa |  | ≥10 | GB/T 4744 |
|  | ★耐磨性能，转 |  | ≥10000 | GB/T 21196.2 |
|  | ★易去污 |  | 具有易去污性能 | FZ/T 01118 擦拭法 |
|  | ★表面抗湿性，级 |  | ≥4 | GB/T 4745 |
| 里料 | ★断裂强力，N | 经向 | ≥200 | GB/T 3923.1 |
|  |  | 纬向 | ≥200 |  |
|  | ★撕破强力，N | 经向 | ≥10 | GB/T 3917.3 |
|  |  | 纬向 | ≥10 |  |
|  | ★接缝滑移，mm |  | ≤6 | GB/T 13772.2 |
| 胆布 | ★接缝滑移，mm |  | ≤6 | GB/T 13772.2 |
|  | ★撕破强力，N | 经向 | ≥10 | GB/T 3917.3 |
|  |  | 纬向 | ≥10 |  |
| 烫金里布 | ★撕破强力/N | 经向 | ≥10 | GB/T 3917.3 |
|  |  | 纬向 | ≥10 |  |
|  | ★远红外性能 |  | 远红外发射率 ≥0.88 远红外辐射温升值℃ ≥1.4 | GB/T 30127 |

试验方法

外观和缝制质量检验

外观质量检验应在检验台面照度均匀，且不低于800 lx的条件下，以目测和手感方法进行。

成品尺寸检验

将产品平摊在水平检验台上，平放呈自然状态，各部位的成品尺寸按3.2的规定用卷尺在产品的各个部位进行测量，精确至1mm。

颜色和色差检验

防寒服颜色检验应目测方法进行，色差应按GB/T 250的规定进行评定。

成品理化性能检验

成品理化性能检验按表8规定。

验收规则

检验分类

本部分规定的检验分类如下：

a）首件检验（见5.2）；

b）质量一致性检验（见5.3）；

c）验收检验（见5.4）；

d）入库检验（见5.5）。

首件检验

检验要求

首件检验是在承制方按合同批量投产之前，由采购方指定的第三方检验机构检验并确认承制方能否生产出符合本标准要求的产品。

在首次投产前，承制方应持合同中签订的产品样品，到采购方指定的检验机构履行报样手续，报样符合本标准要求后才能进行生产。第三方检验机构根据需要可对产品进行破坏性试验。

检验项目

检验项目应符合表9规定。

检验数量

外观检验需要提供不少于2件成品及相关主辅料。

理化性能检验数量，从外观检验合格的产品中抽取，样品具体数量由第三方质检机构根据检测实际需要确定。

合格判定

产品检验应基本符合表9判定条件。

质量一致性检验

检验要求

采购方依据每批次生产周期，在产品生产过程中，按本规范所有要求对承制方的生产条件、在制品和成品质量进行检验，以保证产品质量一致性。

检验项目

检验项目应符合表9规定。

抽样方法、检验数量

质量一致性检验的抽样方法、检验数量应符合采购方的要求，兼顾每个颜色产品。通常按5‰一次性随机抽样（不少于20件不多于100件，取自至少2箱）。所抽产品应包含生产线上生产的所有号型的产品，根据需要，可对所抽样品进行破坏性检验和理化性能检测。

合格判定

主辅材料、成品理化性能

主辅材料、成品理化性能检测项目详见章节3、第4.4及附录A、附录B、附录C，标注“★”的项目为强制性指标，其余为参考性指标。

单件产品合格判定

单件产品全部符合表9规定，该件产品应判定为合格，否则，应判定为不合格。

批产品合格判定

抽样产品全部符合表9规定，该批产品应判定为合格。质量一致性检验项目应100%合格。

验收检验

检验要求

承制方在产品出厂前，相对集中向订购方指定的第三方质检机构报检，第三方质检机构根据需要可对产品进行破坏性检验。

检验项目

检验项目应符合表9规定。

抽样方法与数量

抽样人员应采取随机抽样的方式进行，兼顾每个颜色产品。所抽样品的号型、生产时间段应呈散布性分布。

外观检验抽样，每1万件为1批；不足1万件的，以实际数量为一批。每批抽取至少10件（取自至少2箱）。

理化性能检验数量，从外观检验合格的产品中抽取，样品具体数量由第三方质检机构根据检测实际需要确定。

合格判定

单件产品合格判定

单件产品全部符合表9规定，该件产品应判定为合格，否则，应判定为不合格。

批产品合格判定

抽样产品全部符合表9规定，该批产品应判定为合格。否则，应判定为不合格。

入库检验

检验要求

承制方在产品送到收货仓库后，应按批次，相对集中向采购方指定的检验机构报检，采购方根据需要可对产品进行破坏性检验。

检验项目

检验项目应符合表9规定。

抽样方法与数量

抽样人员应采取随机抽样的方式进行，兼顾每个颜色产品。通常按5‰一次性随机抽样（不少于20件不多于100件，取自至少2箱）。所抽样品的号型、生产时间段应呈散布性分布。

合格判定

单件产品合格判定

单件产品全部符合表9规定，该件产品应判定为合格，否则，应判定为不合格。

批产品合格判定

抽样产品全部符合表9规定，该批产品应判定为合格。否则，应判定为不合格。

- 表 9 检验项目、要求和检验方法

| 检验项目 |  |  | 检验方法 | 合格品判定规则 | 首件检验 | 质量一致性检验 | 验收检验 | 入库检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 涤纶复合贴膜布 | 规格、性能 | 检测 | 符合3.3的要求 | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  |  | 色泽 | 用GB 250-2008对比 | 符合3.4的要求 | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  |  | 下料 | 观察、测量漏划板或产品 | 符合3.5要求，裁片符合标准样板 | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  | 涤纶里布 | 规格、性能 | 检测 | 符合3.3的要求 | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  |  | 色泽 | 用GB 250-2008对比 | 符合3.4的要求 | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  |  | 下料 | 检测 | 符合3.3的要求 | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  | 填充纤维 | 规格、性能 | 检测 | 符合3.3的要求 | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  | 絮片 | 规格、性能 | 检测 | 符合3.3的要求 | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  | 胆布 | 规格、性能 | 检测 | 符合3.3的要求 | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  | 烫金里布 | 规格、性能 | 检测 | 符合3.3的要求 | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  | 拉链 | 规格、性能 | 检测 | 符合3.3的要求 | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  |  | 色泽 | 用GB 250-2008对比 | 符合3.4的要求 | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  | 包芯绳 | 规格、性能 | 检测 | 符合3.3的要求 | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  |  | 色泽 | 用GB 250-2008对比 | 符合3.4的要求 | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  | 调节扣 | 规格、性能 | 检测 | 符合3.3的要求 | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  |  | 色泽 | 用GB 250-2008对比 | 符合3.4的要求 | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  | 罗纹 | 规格、性能 | 检测 | 符合3.3的要求 | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  |  | 色泽 | 用GB 250-2008对比 | 符合3.4的要求 | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  | 缝纫线 | 规格、性能 | 检测 | 符合3.3的要求 | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  |  | 色泽 | 用GB 250-2008对比 | 符合3.4的要求 | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  | 绣花线 | 规格、性能 | 检测 | 符合3.3的要求 | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  |  | 色泽 | 用GB 250-2008对比 | 符合3.4的要求 | ● | ● | 〇 | 〇 |
| 规格 | 主要部位 |  | GB/T 2662 章节4 | 主要部位应符合极限偏差；非主要部位极限偏差在0.8cm以内的，超偏差限0.3cm，极限偏差在1.0cm以上的，超偏差限0.4cm，对称部位、相邻部位极限偏差不能并存 | ● | ● | ● | ● |
|  | 非主要部位 |  |  |  | ● | ● | ● | ● |
| 外观质量 | 缝制规整 |  | GB/T 2662 章节4 | 样式符合3.1要求 | ● | ● | ● | ● |
|  | 外观质量 |  | GB/T 2662 章节4 | 符合3.7要求 | ● | ● | ● | ● |
|  | 绗缝 |  | GB/T 2662 章节4 | 符合3.6.3要求 | ● | ● | ● | ● |
|  | 加工致残 |  | GB/T 2662 章节4 | 表面有针眼，对美观坚固无影响，长度限1cm，每件限1处 | ● | ● | ● | ● |
|  | 线头 |  | GB/T 2662 章节4 | 除钉扣部位外，各部位不允许有0.4cm以上线头 | ● | ● | ● | ● |
|  | 拼接 |  | GB/T 2662 章节4 | 符合3.3、3.5的要求 | ● | ● | ● | ● |
|  | 污迹 |  | GB/T 2662 章节4 | 表面明显部位不允许有污迹(油污、色污、 粘胶、浆糊等)、水斑，表面不明显部位每件限一处，每处限0.3cm²，其它部位每件限两处，每处限1.0cm² | ● | ● | ● | ● |
|  | 开、断线 |  | GB/T 2662 章节4 | 各种明线、承受拉力部位缝合、锁眼、钉扣不应开断线。不承受拉力的次要部位每件限两处，每处限1针。缝线交叉处限1针 | ● | ● | ● | ● |
|  | 跳线 |  | GB/T 2662 章节4 | 尖角、圆头部位明线不应跳线。锁直眼每眼限1针。平缝长度内限两处，每处限1针 | ● | ● | ● | ● |
|  | 毛露 |  | GB/T 2662 章节4 | 各部位均不准毛露 | ● | ● | ● | ● |
|  | 针距 |  | GB/T 2662 章节4 | 缝纫针距符合3.6.2规定，由厚到薄、转弯 处不检验 | ● | ● | ● | ● |
| 缝制质量 | 明线 |  | GB/T 2662 章节4 | 领子、袋盖、袋布明线符合3.6.2要求。其它部位明线，0.15cm、0.2cm、0.4cm明线±0.05cm；0.6cm、0.7cm明线±0.1cm，2.0cm以上明线±0.2cm。正负偏差不应在一条线上或相邻部位、对称部位并存 | ● | ● | ● | ● |
|  | 打结 |  | GB/T 2662 章节4 | 结子长度、宽度应符合3.7.2和3.7.4的要 求，偏斜限0.05cm，每件限两处 | ● | ● | ● | ● |
|  | 标志 |  | GB/T 2662 章节4 | 符合3.9要求，位置准确，清晰 | ● | ● | ● | ● |
|  | 缝头 |  | GB/T 2662 章节4 | 各部位缝头符合3.7.4要求，1.0cm以下缝头±0.1cm，1.0cm以上缝头±0.2cm | ● | ● | ● | ● |
|  | 领子 | 缝制、外观 | GB/T 2662 章节4 | 符合3.6和3.7要求 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 领、帽对称 | GB/T 2662 章节4 | 互差限0.5cm，饱和程度互差不明显 | ● | ● | ● | ● |
|  | 袖子 | 缝制、外观 | GB/T 2662 章节4 | 符合3.6和3.7要求，绱袖吃势适宜、袖长互差限0.6cm。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 前襟 | 缝制、外观 | GB/T 2662 章节4 | 符合3.6和3.7要求，门襟、拉链顺直平服，吃势适宜 | ● | ● | ● | ● |
|  | 口袋 | 缝制、外观 | GB/T 2662 章节4 | 符合3.6和3.7要求。左右、高低互差限0.4cm。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 肩部 | 缝制、外观 | GB/T 2662 章节4 | 符合3.6要求，肩部平服，肩缝顺直，两肩宽窄互差限0.5cm | ● | ● | ● | ● |
|  | 拉链 | 缝制、外观 | GB/T 2662 章节4 | 绱拉链重合扎线错开限0.1cm，内胆拉链拉合后，拉链上止错位限0.5cm，拉链两端距底边互差限1.5cm。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 帽子 | 缝制、外观 | GB/T 2662 章节4 | 符合3.6要求，帽口搭门两端对比走型限0.3cm。 | ● | ● | ● | ● |
|  | 锁钉 | 锁眼 | GB/T 2662 章节4 | 符合3.7.2和3.8的要求，开刀合适。明显部位错位限0.2cm，锁眼允许少2针 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 钉扣 | GB/T 2662 章节4 | 符合3.6.2的要求 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 扣眼相错 | GB/T 2662 章节4 | 限0.3cm，扣合后基本平服 | ● | ● | ● | ● |
| 成品理化性能 | 重量 |  | 检测 | 符合表8规定 | ● | ● | ● | ● |
|  | 保暖性 |  | 检测 | 符合表8规定 | ● | ● | ● | ● |
|  | 面料 |  | 检测 | 符合表8规定 | ● | ● | ● | ● |
|  | 里料 |  | 检测 | 符合表8规定 | ● | ● | ● | ● |
| 包装 质量 | 包装 材料 | 纸箱 | GB/T 6543 | 符合3.3及第6章规定 | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  |  | 包装检验单 | 参考GB/T 2662 章节4 |  | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  |  | 塑料袋 | QB/T 2461 |  | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  |  | 塑料打包带 | QB/T 3811 |  | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  |  | 胶粘带 | GB/T 22378 |  | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  |  | 标签规格 | 参考GB/T 2662 章节4 |  | ● | ● | 〇 | 〇 |
|  | 包装 | 内包装 | 参考GB/T 2662 章节4 | 内包装整叠、装袋符合第6章规定 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 外包装 | 参考GB/T 2662 章节4检测 | 外包装装箱、数量、号型与包装标志相符，封箱、捆扎符合第6章规定，无破损 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 包装标志 | 参考GB/T 2662 章节4 | 符合第6章及合同规定 | ● | ● | ● | ● |
| - 注1：●为必检项目，指采购方对材料理化性能等检验项目至少抽检或送检一次，其它检验项目进行全数检验。 - 注2：〇为选择检验项目，对于材料检验项目，采购方可根据需要抽检或要求承制方送检；其它检验项目，可根据当前生产批次的产品质量水平，确定具体的检验数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

外观质量

外观检验

按3.1-3.7、6.1、6.2条要求逐项检验。

缺陷划分

成品外观不符合标准规定的技术要求，即构成缺陷，按其不符合标准和对产品使用性能及外观影响的程度分为：

1）严重缺陷：严重不符合标准规定、严重影响产品使用性能和产品外观的缺陷；

2）重缺陷：明显不符合标准规定、但对产品使用性能和产品外观影响不严重的缺陷；

3）轻缺陷：不符合标准规定、但对产品使用性能和产品外观影响较小的缺陷。

缺陷判定细则

单件产品缺陷判定按表10规定。

表10  缺陷判定细则

| 序号 | 项目 | 轻缺陷 | 重缺陷 | 严重缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品尺寸 | 表面部位：超过允许偏差±0.5cm 非表面部位：超过允许偏差±1.0cm | 表面部位：超过允许偏差±1.0cm 非表面部位：超过允许偏差±2.0cm | 超过重缺陷 |
| 2 | 色差 | 超过文件规定范围 | 超过文件规定范围限1级 | —— |
| 3 | 开、断线 | 表面每处限2针，每件限2处 | 超出轻缺陷范围 | —— |
| 4 | 针距 | 超过文件规定限3针 | 超出轻缺陷范围 | —— |
| 5 | 缝制 | 表面绗线不顺直；横向绗线、对称绗线互差大于0.4cm | 横向绗线、对称绗线互差大于0.8cm | 超过重缺陷 |
| 6 | 熨烫 | 缝制线路不顺直，宽窄不均匀，不 平服；毛脱漏＜1.0cm；接线处明显 双轨＞1.0cm， 起落针处没有回针； 30.0cm 内有两处单跳和连续跳针， 上下线轻度松紧不适宜 | 1.0cm≤毛、脱、漏＜2.0cm，上下 线松紧严重不适宜，影响牢度 |  |
| 7 | 填充物 | —— | 轻度厚薄不匀 | 厚薄严重不匀 |
| 8 | 辅料 | 线、扣等辅料的色泽与面料不相适应；拉链明显不平服、不顺直 | 拉链宽窄互差＞0.5cm；拉链拉合后成品松紧不适宜、不平服 | 附件脱落；附件磨损；拉链缺齿；拉链锁头脱落；上述配件在洗涤试验后出现脱落或磨损 |
| 9 | 线头 | 表面1.0cm以上线头限3根 | —— | —— |
| 10 | 污渍 | 表面1.0cm两处，其他部位加倍 | 超出轻缺陷范围 | 表面有破洞 |
| 11 | 标志 | 字迹不清、内容不规范 | 缺项、外标志不全 | 没有水洗标志 |
| 12 | 包装 | 包装尺寸不符、不整齐 | 包装材料不符要求 | 包装不牢固、无检验单 |
| 备注 | 表格中未涉及的缺陷可参照GB/T 2662规定执行。 |  |  |  |

单件样品外观质量评定

按5.6.4对单件样本进行外观质量评定，如缺陷数符合以下要求则判该件产品外观质量合格，否则为不合格：

严重缺陷=0，重缺陷=0，轻缺陷≤10，或

严重缺陷=0，重缺陷=1，轻缺陷≤6

批量外观评定

抽取的每个样品按5.6.5进行单件评定，如果不合格样本数不超过10%，则该批产品外观质量合格，否则该批产品外观质量不合格。

成品和材料性能

成品和材料主要性能抽验项目按照3.3、3.8规定进行。

内在质量评定

样品内在质量全部达到5.7.1要求，判该批内在质量合格；如有不合格项，可再取1个样品对不合格项进行复测，结果合格判该批内在质量合格，否则判该批内在质量不合格。

验收批质量

对验收批产品按5.6和5.7检验后，如产品批外观质量和内在质量均合格判为批产品合格，否则为不合格。

标志、包装、运输与贮存

标志

主唛标识

产品主唛标识是一个尺寸5cm×5cm的黑色织唛，上面标注“统一标识”，以及尺码：大，中，小，110，140，黑体字。统一标识和印字颜色白色。字体大小适宜、布局合理，标识样式如图7所示，缝制位置参照图3。

大/中/小 110/140

图7 主唛标识样式

耐久性标签

正面为产品信息，印字为黑色，主要包括产品名称、号型、生产日期、承制单位名称等信息。见图8。

产品名称：救灾专用 防寒服 号型：大/中/小，110/140 生产日期：××××年×月 承制单位：

图8 耐久性标签样式

物资码

耐久性标签反面粘贴二维条码，印字为黑色。二维条码采用热敏不干胶10年纸，保证持久耐用，于包装前紧贴于空白水洗标居中位置。见图9。

图9 物资码

标志标识

防寒服及外包装表面需印制中华人民共和国应急管理部应急物资标识（图10），防寒服表面的标识采用标识图案，不配文字，标识效果为反白版本，其中反白部分与服装面料同色。标识的使用必须严格按照图11的规范比例，扩大或者缩小必须等比例执行，不得更改图形的比例关系、图案和文字。标识需缝制在左胸口位置（不体现文字）。标识宽度为4cm，高度根据宽度等比例放大或者缩小。

|  | Logo 彩色版本 | logo反白版本 |
| --- | --- | --- |
| 图10 标识 |  |  |

| 图11 标识规范比例 | 图12 整叠、装袋 |
| --- | --- |

包装

内包装

防寒服袖子折向后背，风帽平铺于后身，帽子衣服整理平服，前身向后对折，整叠如图11所示。整叠后，每件装入一个透明塑料袋进行抽真空处理，物资码贴在装好的塑料袋正面。包装时建议使用拷贝纸覆盖衬里烫金表面，防止运输或储存时温度、压力等造成色迁移。

外包装

纸箱

外层包装材料用双瓦楞3层纸板，纸箱内上下垫单瓦楞衬板。纸箱应符合GB/T 6543标准的相关规定，参考尺寸为长650mm×宽420mm×高320mm，根据实际可适当调整尺寸。外包装正面印刷产品名称、应急救灾物资标识（彩色）及承制单位名称，一侧面印刷黑色的数量、重量、号型/颜色、承制单位等，另一侧面印刷黑色的“救灾专用”“注意防潮”“请勿重压”。其中产品名称、承制单位名称和“救灾专用”“注意防潮”“请勿重压”为黑体字，其他为宋体字（图13、14）。产品名称字体高度为60mm，其他字体高度为30mm，承制单位名称字体大小可根据单位名称字数酌情选择。所印刷的标识必须严格按照比例，禁止分开调整标识的宽度和高度，印刷标识为油墨效果。标识大小以高度为准，高度为160mm。高度根据宽度等比例扩大或者缩小。

图13 纸箱正、侧面印刷效果示意

图14 包装立体示意

装箱

防寒服采用单码单色包装，每箱10件。10箱（100件）为一个最小调配单元，调配单元配号/色比例和配箱参见表11。箱顶应放入“检验单”，其中“检验单”、“产品名称”、“数量、号型和颜色”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。样式、字体、字号如图15所示。包装数量也可以根据合同定制。

表11 防寒服参考配号/色和配箱

| 号型/颜色 | 成人 |  |  |  |  |  | 儿童 |  | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 驼色 |  |  | - 黑色 |  |  | - 宝蓝色 | - 中国红 |  |
|  | 大码 | 中码 | 小码 | 大码 | 中码 | 小码 | 140 | 110 |  |
| 号型配比/% | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 最小调配单元/箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 调配一万件配箱/箱 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 1000 |

| 检 验 单 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 救灾专用 防寒服 |
| 数量、号型和颜色 | XX件（号型）（颜色） |
| 生产日期 | 年 月 日 |
| 检验人员 | （检验工号） |
| 承制单位 | （单位全称） |

图15 检验单样式

封箱

纸箱用60mm的胶黏带进行上下封箱，两端预留长度不应小于5cm。

捆扎

打包带捆成“#”字型，横竖互压（最后一道除外），捆扎牢固，打包带捆扎不应遮挡号型标识。打包带粘合后搭头长度不小于2.0cm，粘合不得起翘，偏歪不得超过0.2cm，禁止使用再生打包带，应符合QB/T3811中一等品规定。

运输与贮存

运输与贮存中严禁露天存放，应防止雨淋、曝晒、污染、重压。运输根据合同要求执行。

产品应贮存在通风干燥的库房内，相对湿度不得超过80%，并不得与化学药物同库混放。

包装件应码放在货架上，货架距地面高度不得低于15cm。码放时包间应留有间隙以利通风，或适当时间倒包通风。

产品主要质量性能应能满足贮存不少于8年的要求。长期贮存后产品也应符合国家强制性标准相关要求。

# 附录A

# (规范性附录)

# 涤纶复合贴膜布

    - A.1 规格

涤纶复合贴膜布为涤纶面料复合PU膜，采用75D长丝经织造、染色成150g/㎡的织物，具体规格应符合表A.1规定。

表A.1 涤纶复合贴膜布材料规格

| 项目 |  | 指标（允差） | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纤维含量 % |  | 聚酯纤维 100 | GB/T 2910、FZ/T 01057 |
| 单位面积质量（g/m²） |  | ≥150 | GB/T 4669 |
| 密度（根/10cm） | 经向 | ≥620 | GB/T 4668 |
|  | 纬向 | ≥470 |  |

    - A.2 理化性能

涤纶复合贴膜布理化性能应符合表A.2规定。

表A.2 涤纶复合贴膜布物理性能

| 项目 |  | 技术要求（允差） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★甲醛含量（mg/kg） |  | 满足GB 18401C类 | GB/T 2912.1 |
| ★异味 |  |  | GB 18401 第6.7条款 |
| ★可分解致癌芳香胺染料（mg/kg） |  |  | GB/T 17592 GB/T 23344 |
| ★pH值 |  |  | GB/T 7573 |
| ★耐水色牢度，级（变色，沾色） |  |  | GB/T 5713 |
| ★耐汗渍色牢度，级（变色，沾色） |  |  | GB/T 3922 |
| ★耐摩擦色牢度，级 | 干摩 | ≥3-4 | GB/T 3920 |
|  | 湿摩 | ≥3 |  |
| 耐热压色牢度，级 | 变色 | ≥4 | GB/T 6152（潮压法，110℃） |
| 耐光色牢度，级 |  | ≥4 | GB/T 8427方法3 |
| 耐皂洗色牢度，级 | 变色 | ≥3-4 | GB/T 3921方法A（1） |
|  | 沾色 |  |  |
| 绣花耐摩擦色牢度，级 | 干摩 | ≥3-4 | GB/T 3920 |
|  | 湿摩 | ≥3 |  |
| ★断裂强力，N | 经向 | ≥300 | GB/T 3923.1 |
|  | 纬向 | ≥200 |  |
| 水洗尺寸变化率，% | 经向 | -2.5～2.5 | GB/T 8628、GB/T 8629-2017(1次洗涤4N，干燥C)、GB/T 8630 |
|  | 纬向 | -2.0～2.0 |  |
| ★表面抗湿性，级 | 初始 | ≥4 | GB/T 4745 |
| ★静水压，kPa |  | ≥10 | GB/T 4744 |
| ★耐磨性能，转 |  | ≥10000 | GB/T 21196.2 |
| ★易去污 |  | 具有易去污性能 | FZ/T 01118 擦拭法 |

# 附录B

# (规范性附录)

# 涤纶里布技术要求

    - B.1 规格

涤纶里布规格应符合表B.1规定。

表B.1 涤纶里布技术要求

| 项目 |  | 技术要求（允差） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纤维含量，% |  | 聚酯纤维 100（允差0） | GB/T 2910、FZ/T 01057 |
| 单位面积质量（g/m²） |  | ≥55 | GB/T 4669 |
| 密度（根/10cm） | 经向 | ≥470 | GB/T 4668 |
|  | 纬向 | ≥340 |  |

    - B.2 理化性能

涤纶里布理化性能应符合表B.2规定。

表B.2 涤纶里布理化性能

| 项目 |  | 技术要求（允差） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★断裂强力，N | 经向 | ≥200（允差0） | GB/T 3923.1 |
|  | 纬向 | ≥200 |  |
| ★撕破强力，N | 经向 | ≥10 | GB/T 3917.3 |
|  | 纬向 | ≥10 |  |
| 水洗尺寸变化率，% | 经向 | ≥-1.0 | GB/T 8628、GB/T 8629(1次洗涤4N，干燥C)、GB/T 8630 |
|  | 纬向 | ≥-1.0 |  |
| ★接缝滑移，mm |  | ≤6 | GB/T 13772.2 |
| 耐皂洗色牢度，级（变色，沾色） |  | ≥3-4 | GB/T 3921方法A（1） |
| ★耐摩擦色牢度，级 | 干摩 | ≥3-4 | GB/T 3920 |
|  | 湿摩 | ≥3 |  |
| ★耐水色牢度，级（变色，沾色） |  | 应满足GB 18401 C类要求 | GB/T 5713 |
| ★耐汗渍色牢度，级（变色，沾色） |  |  | GB/T 3922 |
| ★甲醛含量（mg/kg） |  |  | GB/T 2912.1 |
| ★异味 |  |  | GB 18401 第6.7条款 |
| ★可分解致癌芳香胺染料（mg/kg） |  |  | GB/T 17592、 GB/T 23344 |
| ★pH值 |  |  | GB/T 7573 |

# 附录C

# (规范性附录)

# 胆布和烫金里布技术要求

    - C.1 胆布技术要求

胆布为聚酯纤维，性能应符合表C.1规定。

  - 涤纶胆布性能

| 项目 |  | 技术要求（允差） | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纤维含量 % |  | 聚酯纤维 100（允差0） | GB/T 2910、FZ/T 01057 |
| 单位面积质量（g/m²） |  | ≥55 | GB/T 4669 |
| 密度（根/10cm） | 经向 | ≥480 | GB/T 4668 |
|  | 纬向 | ≥350 |  |
| ★接缝滑移（mm） |  | ≤6 | GB/T 13772.2 |
| ★撕破强力，N | 经向 | ≥10 | GB/T 3917.3 |
|  | 纬向 | ≥10 |  |

    - C.2 烫金里布技术要求

烫金里布为100%聚酯纤维，烫金点为圆形，直径φ1.0mm左右，约225个/平方英寸，具体见图C.1所示。性能应符合表C.2规定。

  - 烫金里布性能

| 项目 |  | 技术要求（允差） | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纤维含量 % |  | 聚酯纤维 100（允差0） | GB/T 2910、FZ/T 01057 |
| 单位面积质量（g/m²） |  | ≥70 | GB/T 4669 |
| ★撕破强力/N | 经向 | ≥10 | GB/T 3917.3 |
|  | 纬向 | ≥10 |  |
| ★远红外性能 |  | 远红外发射率 ≥0.88 远红外辐射温升值℃ ≥1.4 | GB/T 30127 |

图C.1 烫金里布效果图

中华人民共和国应急管理部应急物资标识著作权及相关权益，由应急管理部授权相关单位管理使用。