序号1：采购标的名称

性能要求：1. 轮胎

- 载重指数：符合GB 9743-2024（轿车轮胎）或GB 9744-2024（载重汽车轮胎），对应车辆最大负荷（如轻型货车轮胎载重指数≥100，对应最大负荷800kg）。

- 速度级别：≥H级（最高时速210km/h），适配边检执勤车辆行驶需求。

- 耐磨指数：≥300（参照国家标准磨耗测试，里程寿命不低于6万公里）。

- 湿地抓地力：达到国家标准A级（湿地刹车距离≤40米/100-0km/h）。

2. 机油

- 黏度等级：符合车辆手册要求（如5W-30、10W-40等），低温动力黏度（-30℃）≤6600mPa·s，高温高剪切黏度（150℃）≥3.5mPa·s。

- 总碱值（TBN）：新油≥8mgKOH/g（保障发动机抗腐蚀能力，换油周期不低于5000公里）。

- 闪点（开口）：≥220℃（符合GB 11122-2006《柴油机油》标准）。

3. 机滤

- 过滤效率：≥98%（针对≥30μm颗粒，按GB/T 3821-2015《内燃机空气滤清器试验方法》测试）。

- 额定流量：≥10L/min（适配主流车型发动机机油循环需求）。

- 止回阀密封性：在0.1MPa压力下，10分钟内渗漏量≤5mL。

4. 通用耗材（如制动液、冷却液等）

- 制动液：沸点（干沸点≥260℃，湿沸点≥160℃），符合GB 12981-2012《机动车辆制动液》HZY4级标准。

- 冷却液：冰点≤-35℃，沸点≥108℃，pH值7.5-10.0（有效期≥2年）。

材料要求：1. 轮胎

- 胎面胶：天然橡胶含量≥30%，炭黑含量25%-30%（增强耐磨性）；帘布层采用高强力聚酯纤维，断裂强度≥2000N/tex。

2. 机油

- 基础油：采用Ⅲ类及以上基础油（硫含量≤0.03%，黏度指数≥120），不含重金属（铅、砷等含量≤0.001%）。

3. 机滤

- 滤纸：采用玻璃纤维复合材质，厚度0.3-0.5mm，耐温≥150℃；外壳为冷轧钢板，厚度≥0.5mm，防锈层附着力≥4B（划格试验）。

4. 金属类零配件（如螺栓、垫片等）

- 高强度螺栓：材质为8.8级及以上高强度钢（抗拉强度≥800MPa，屈服强度≥640MPa）。

- 密封垫片：耐油橡胶材质（如丁腈橡胶），硬度60±5 Shore A，压缩永久变形≤25%（100℃×70h测试）。

结构要求：1. 轮胎

- 胎体结构：子午线结构（胎体帘线与胎面中心线呈90°排列），胎侧厚度≥3mm，胎冠花纹深度（新胎）：轿车胎≥1.6mm，货车胎≥3.2mm。

2. 机滤

- 外壳结构：带有止回阀和旁通阀，旁通阀开启压力30-100kPa，滤芯与外壳装配间隙≤0.5mm（防止未过滤机油泄漏）。

3. 管路类零配件（如油管、水管）

- 内径偏差：±0.5mm，壁厚均匀度≥90%，接头螺纹精度符合GB/T 197-2003（6g级）。

外观要求：1. 通用外观标准

- 表面无裂纹、变形、锈蚀（金属件）或破损（塑料件），涂层（如喷漆件）附着力达到GB/T 9286-1998中2级（划格后脱落面积≤5%）。

- 标识清晰：产品名称、规格、生产日期、厂家信息等永久标识（如轮胎DOT码、机油生产日期喷码），字迹完整可辨（字号≥2mm）。

2. 轮胎

- 胎面无缺胶、气泡，胎侧文字图案清晰，拼接处错位≤1mm。

3. 机油/制动液等瓶装耗材

- 瓶身无破损、漏液，标签粘贴平整（偏差≤1mm），无模糊、褪色。

安全要求：1. 所有零配件

- 符合国家强制性标准中安全条款（如轮胎GB 9743/9744、制动液GB 12981等），提供法定检测机构出具的合格报告（近1年内）。

- 禁止使用国家明令淘汰的材料（如含石棉的刹车片、不符合环保要求的废油再生品）。

2. 安全关键件（轮胎、制动相关耗材等）

- 轮胎：通过3C认证（强制性产品认证），胎体爆破压力≥3倍额定工作压力。

- 制动液：腐蚀性符合标准（对铸铁腐蚀量≤10mg/cm²，40℃×120h测试）。

3. 环保要求

- 重金属含量：符合GB/T 30512-2014（铅、镉等6种物质含量≤0.1%），废弃后可回收标识符合GB/T 18455-2019。

序号2：采购标的名称

服务类项目列明服务内容和标准等。

（七）采购标的需满足的服务要求

需求管理规定第八条第六款：（六）采购标的需满足的服务要求。包装和运输，售后服务，保险、安装调试、培训、质量保证期、服务响应等内容；

1.包装和运输要求

保证在无极端天气情况下，所订购配件须在48小时内送达且15个自然日内可以接受退、换货；

2.售后服务标准要求

需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。

3.保险要求

4.安装调试

5.培训

6.本项目质量保证期要求不低于    年。质量保证期从货物供货、安装、调试正常且验收合格后开始计算。

7.服务响应

1. 售后咨询：提供7×12小时（8:00-20:00）咨询服务（电话、微信或邮件），对产品质量、使用问题的响应时间不超过1小时，24小时内给出解决方案。

2. 故障处理：若零配件出现质量问题，接到报修后：

- 本市供应商需在2小时内到达现场处理；

- 外市供应商需在4小时内响应，24小时内到达现场或通过快递寄出替换件（顺丰加急）；

- 重大故障（如影响车辆执勤的关键部件失效）需在12小时内解决或提供备用件临时替代。

3. 质保期服务：质保期内（按产品类型不同，如轮胎≥3年/6万公里、机油≥1年等），因质量问题导致的维修或更换，供应商需免费提供零配件及工时服务，往返运输费用由供应商承担。